    20.06.2017  

Эксперимент:   Монета из неизвестного белого сплава.
Интервал: От 20.00°  до  100.00°

Экспозиция, сек. =  1

Шаг съемки, град. = 0.020

Излучение =  Cu (29): 0,15418 нм
Beta - фильтр =  Ni (28)

Щель горизонтальная(трубка), мм = 6

Щель Соллера = 1.5°

Щель вертикальная (трубка), мм = 1

Щель Соллера = 1.5°

Щель вертикальная (детектор), мм = 0.25

Щель горизонтальная, регулируемая (детектор), мм = 10

Напряжение, кВ = 40

Сила тока, mA = 20

Без вращения образца

Монохроматоры: нет
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похожее совпадение: [image: image2.png]=101]
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Фото монеты:
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Увеличенная часть герба: слева для верхнего фото, справа – для нижнего
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